|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование продукции, номер и объем партии** | **Изготовитель****импортер** | **Наименование контролирующего органа, выявившего несоответствие** | **Критерии несоответствия** | **Номер действующего постановления ГГСВ РБ О ЗАПРЕТЕ** | **Документ подтверждающий качество и безопасность** |
| 1. **1 Товары для детей**
 |
| 1.1 | Бейсболка детская с маркировкой «Kids», обхват головы 52 см, возраст 4-8 лет, артикул НТК042, состав: 100% хлопок, дата производства: 03.2021, штрих код 5530 0353 | Изготовитель: бейсболка детская: производитель: Shanghai Newtex Со., Ltd, Китай/Шанхай Ньютекс Ко., Лтд, D2-D3, эт. 17, Здание Дзянсу, №526, Ист Лаошань роуд, Пудун, Шанхай, 200122, Китай. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия. 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, 11 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 01.06.2022 № Б 363-н | По показателю воздухопроницаемость: фактическое значение показателя составило (46,57±2.39) дм3/м2с. при нормированном значении показателя, установленном в ТИПА - не менее 100 дм3/м2с |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СN.ПФ02. В.03226/20 с 22.12.2020 по 21.12.2021 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **2 Игрушки**
 |
| 2.1 | Гуашь с товарным знаком «Луч». Набор красок 6 цветов в баноч­ках 15мл. Артикул 28С 1644-08 ТУ 2331-001-02954519-94, штрих-код: 4601185013913. Не предназначено для детей младше трех лет. Мелкие детали. Дата изготовления 04.2021, срок службы 5 лет. | Изготовитель: ПК химический завод «Луч». Адрес изготовителя: Россия, 150029, Ярославская область, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, дом 7, тел. +7 (4852) 260-261. Импортер в РБ: ООО «ЛенПродуктСервис», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11а, офис А 506; ООО «МосПродуктСервис», 224022 г. Брест, ул. Карьерная, 12 к. 1В; ООО «Ви- тебскПродуктСервис», 210015 г. Витебск, п-т Московский, 53, пом. № 4; ООО «ГомельПродуктСервис», 246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, д. 17, каб. 4-6. | Протоколы Гомельский облЦГЭиОЗ от 24.01.2022 № 8.4.4/250, от 03.02.2022 № 8.4.4/6 | По показателю «формальдегид в дистиллированной воде» |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.03184/19 с 26.03.2019 по 25.03.2022 |
| 2.2 | Пластилин легкий для детей «Мульти-Пульти» (14 цветов), для детей старше 3-х лет, артикул ЛП 45182, ТУ 324039-001- 64874216-2020, ш.к. 4680211431822, дата изготовления 01.2022 и срок годности 2 года, состав: вода, полимеры, пигменты. | Изготовитель: изготовлен по заказу ООО «Спейс», 390046, РФ, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, строение 2, пом. 100, изготовитель: ООО «Фабрика Упаковки», место нахождения: 664000, РФ, г, Иркутск, мк. Юбилейный, д. 69, кв. 9, адрес места осуществления деятельности: 140100, РФ, Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5. Импортер ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия. | Протокол Брестского областного ЦГЭиОЗ от 29.03.2022 № Б 165-н | По показателям: содержания формальдегида 2,92±0,88 мг/дм3(при норма не >0,1 мг/дм3, содержание фенола 0,07±0,02 мг/дм3 (при норме не > 0,05 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AГ.B.00263/19, серия RU № 0110328, действителен с 28.10.2019 до 27.10.2024г. |
| 2.3 | Флома­стеры на водной основе FELT PENS 6 цветов. Артикул: DV-2782-6. Дата изготовления 10.2020. Срок годности: 5 лет. Штрих код: 4813674012615. | Изготовитель: Changdu Waitong Trading Co.Ltd (Китай) г. Гуанчжоу, ул. Линь Шуи лу 8. Импортер в РБ и поставщик: ЧУП «Дарвиш С», 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22А, пом. 190. | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 26.04.2022 № 8.4.4/49 | По показателю «формальдегид в дистилли­рованной воде» (фактическое значение 0,138±0,019 мг/дм3 при нормативене более 0,1 мг/дм3 |  | Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР007 019.01 03049 с 08.02.2022 по 06.04.2025 |
| 2.4 | Игрушка для детей старше трех лет – краски акварельные с товарным знаком «Луч» без кисти. Краски предназначены для рисования на бумаге при помощи кисти. Прозрачные, водоразбавляемые, быстро сохнут. Срок годности не ограничен. Артикул: 19С 1282-08. Штрих код 4601185007721 | Изготовитель: ПК химический завод «Луч», Россия, 150029, Ярославская область, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, дом 7, тел. +7 (4852) 260-261. Поставщик: ООО «Корбина-Бел», РБ, г. Минск, пр-т Независимости, 177, пом. 41, тел. 80296081377, 80172324747 | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 13.05.2022 № 8.4.4/50  | По показателю «формальдегид». |  | Сертификат соответствия:№ ЕАЭС RU С- RU.НА88.В.00060.19 с 25.04.2019 по 24.04.2024 |
| 2.5 | Игрушка для детей старше трех лет - краски гуашевые смаркировкой «Creativiki», набор 6 цветов по 20 мл., артикул: КГ0620КР, дата изготовления: 03.2021, срок годности 36 месяцев. Масса нетто 200 грамм. Произведена в соответствии с ТУ 2331-005-45943029-2018, ш.к. 4602723097020 | Изготовитель: ООО «Полипакс», адрес, изготовителя: 117623, Россия, г. Москва, 2-ая Мелитопольская улица, дом 4А, строение 6. помещение. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Торговый дом «Статус»», 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, 40/2-62, дер. Большое Стиклево, тел:80172405514. | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 19.05.2022 № Б 334-н | По содержанию формальдегида - фактическое значение - 0,84±0,25 мг/дм3 при нормируемом значении не > 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия: №ЕАЭС RU С- RU.АД88.В.00175/19, срок действия от 06.11.2019 по 05.11.2022 включительно |
| 2.6 | Краски акварельные медовые полусухие. Набор «Акварель» Классическая, 24 цвета, без кисточки, арт. 1009198 с маркировкой «Гамма», дата изготовления: 06.10.2021, срок годности: не ограничен, только для детей старше 3 лет, ТУ 6-00-06916705-20-95, штрих код 4600395231568. | Изготовитель: АО «ГАММА», Россия, 107023, г. Москва, ул, М. Семёновская, д. 5; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390020, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Московское шоссе, д. 147. стр. 1, пом. 26.Поставщик продукции в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, 11 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 06.06.2022 №Б 367-н | По содержанию фенола: фактическое значение показателя составило (0,10±0,03) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,05 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB65.B.00453/21 с 25.02.2021 по 24.02.2024 |
| 2.7 | Медовая акварель «Мульти Пульти» «Енот в красном море», 6 цветов для детей от 3 лет, дата изготовления: 09.2021, срок годности: не ограничен, ш.к. 4680211087029 | Изготовитель: ООО «ФК Форум», 192019, Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, д. 22, корпус 2, лит. А, пом., 2Н, 4Н, каб. 1; изготовлено по заказу: ООО «Спейс», РФ, 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 2, пом. 100.Импортер ООО «ЮниПрессМаркет», 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, офис 345. | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 06.06.2022 №Б-402-н | По содержанию фенола: фактическое значение показателя составило (0,19±0,06) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,05 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.00026/19 с 13.08.2019г. по 12.08.2024г. |
| 1. **3 Товары бытовой химии**
 |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **4 Парфюмерно-косметическая продукция**
 |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **5 Средства личной гигиены**
 |
| 5.1 | Салфетки бумажные для сервировки стола, размер 33\*33 см, трехслойные, ш.к. 4604490004065, ГОСТ Р 52354-2005 | Изготовитель: ООО «Тэтис Компани», Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, офис 326; адрес производства: Россия, г. Казань, ул. Беломорская, 69а..Импортер,поставщик ООО«Центр упаковки«Пластик Хаус» Беларусь, а/гЖдановичи, ул.Линейная, 2-2 | Протокол Гомельский ОЦГиЭ от 19.04.2022 № 8.4.4/45 | По показателю «органолептика вытяжки: внешний вид» - жидкость светло-розового цвета без мути и осадка (при требовании ТНПА - прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски) |  | СГР № ВY.70.06.01.012.Е.000034.01.20 от 04.01.2020 |
| 5.2 | Салфетки столовые, сервировочные «Мелоди»,ш/к: 4670019875478, дата изготовления: 10.03.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 16.05.2022 № 57-20/00233-00239 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в светло-розовый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 |
| 5.3 | Салфетки столовые, сервировочные «Марсель»,ш/к: 4670019875461, дата изготовления: 11.03.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 16.05.2022 № 57-20/00233-00239 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в светло-розовый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 |
| 5.4 | Салфетки столовые, сервировочные «Кофе»,ш/к: 4670019871777, дата изготовления: 08.04.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 16.05.2022 № 57-20/00233-00239 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в оранжевый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 |
| 5.5 | Салфетки столовые, сервировочные «Пурпур»,ш/к: 4670019875447, дата изготовления: 26.02.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 25.05.2022 № 57-20/00314-00316 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в розовый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 от 05.07.2018 |
| 1. **6 Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами**
 |
| **6.1 Упаковка** |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| **6.2 Посуда, прочее** |
| 6.2.1 | Форма для выпечки «Маффин» 26,5\*18, 5\*3 см, арт.: РС201016379, ш/к: 2025 8238, дата изготовления: 11.2020г., срок годности не ограничен | Изготовитель: ИУ ЛУОКСЯН ТРЕЙДИНГ/YIWU LUOXING TRAIDING СО., LTD, адрес: 2 этаж, корпус 9, Виихом Трансграничный парк электронной коммерции №251 Шэньчжоу-роуд. город ИУ, провинция Чжэцзян, КитайИмпортер в РБ ООО «Еврошоп Бел», 220017, оф. 25,д. 156. ул. Притыцкого. г, Минск | Протокол Минский городской ЦГЭ от 03.01.2022 № 57-20/00721-00721 | По показателю железо в 1% растворе уксусной кислоты при 100° (фактическое значение составляет 0,4 мг/дм3 при нормативе не >0,3 мг/дм3) |  |  |
| 6.2.2 | Форма для выпечки торговой марки «Kitchen», состав: углеродистая сталь; дата изготовления: 01.2021, срок годности не ограничен, без указания номера партии, штрих-код: 5090 4464 | Изготовитель: Union Sourse СО., LTD/Юнион Соурс Ко., ЛТД, эт. 20, № 1, Билдинг Нинбо Рисёч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо, 315103, КНР. Импортер в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс», Россия, 141401, Московская обл. г, Химки, ул. Победы, д. 11 | Протокол Брестский облЦГЭ от 09.02.2022 № Б 70-н | По показателю содержания железа в модельной среде (1% раствор уксусной кислоты) - фактическое значение показателя составляет 1,9353+ 0,2903 мг/л при нормированном значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.3 | Форма для выпечки «Маффин» 35\*26,5\*3 см., арт.: РС201016380, состав: железо, ш.к. 20258245, дата изготовления: 11.2020г., срок годности не ограничен | Изготовитель: YIWU LUOXING TRAIDING СО., LTD,/ ИУ ЛУОКСЯН ТРЕЙДИНГ Ко., ЛТД. адрес: 2nd Floor, Block 9, Weehome Cross-Border E- Commeree Park No. 251. ShenZhou Road, Yiwu City, Zhejiang Province, China, 322008, Китай.Импортер в РБ ООО «Еврошоп Бел», 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, оф. 25 | Протоколы Барановичский зональный ЦГЭиОЗ от 18.02.2022 № 214, от 23.03.2022 № 284 (контр. образец) | По показателю содержания железа |  |  |
| 6.2.4 | Сито 32x18 см. KQ-150, штриховой код 4812019096518, материал:нержавеющая сталь, полипропилен. Для пищевых продуктов. Срок годности не ограничен. | Изготовитель: «Market Union Со., Ltd.» адрес: 7F.1 Building Нited Sdence and Technology Square № 1498 Giangnan Road, Ningbo, Китай.Импортер в РБ: закрытое акционерное общество «ТВК», г. Минск, ул. Ванеева, 48 | Протокол Минский городской от 11.03.2022 № 57-20/00080-00083 | По санитарно-химическимпоказателям: фактическое значение железа в 1% растворе уксусной, кислоты при 80ºС составило 0,549 мг/дм3 при норме 0,300 мг/дм3; фактическое значение марганца в 1% растворе уксусной кислоты при 80ºС составило 0,769 мг/дм3 при норме 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.5 | Ложка столовая APT. НН-SB, штриховой код 4814940064093, дляпищевых продуктов | Изготовитель: JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS СО., LTD адрес: HECUN INDUSTRIAL ZONE SIQIAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.Импортер в РБ: общество с дополнительной ответственностью «Роспродукт», г. Минск, ул. Тимирязева, 46УНП 190221764 | Протокол Минский городской от 11.03.2022 № 57-20/00080-00083 | По санитарно-химическим показателям: фактическое значение железа в 1% растворе уксусной кислоты при 80ºС составило 3,066 мг/дм3 при норме 0,300 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.6 | Ложка столовая т/м «Kitchen», ш.к. 50212873, состав: нержавеющая сталь, акация, алюминий, дата производства 12.2020, срок годности не ограничен | Изготовитель NINGBO В&В International Trading Со., LTD/Нинбо Б&Б Интернейшнл Трейдинг Ко., ЛТД, Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес-центр Тяньи, эт. 10, Китай. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс», Россия, 141401, Московская область, г. Химки, ул. Победы, д, 11 | Протокол Брестский облЦГЭиОЗ от 25.03.2022 № Б 164-н | По показателям: содержание железа в модельных средах, нагретых до 80°С (вода дистиллированная и 1% раствор уксусной кислоты) составило 0,3185±0,0796 мг/л и 5,0259±0,5026 мг/л (при нормируемом значении 0,300 мг/л), и содержание хрома в модельной среде, нагретой до 80°С (1% раствор уксусной кислоты), 0,1306±0,0261 мг/л при нормируемом значении 0,100 мг/л |  |  |
| 6.2.7 | Набор вилок столовых «Classic» торговой марки Lorica, 3 шт, 20 см., ш.к. 2100000012381, артикул РМ-961-2; Дата производства: ноябрь, 2020г.; срок годности: не ограничен; материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529#NORTH ZONGZE ROAD YIWU, КитайИмпортер в Республику Беларусь: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT- TRADE.BY, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 08.04.2022 № 4.1.1/40 | Миграция железа в 1% раствор уксусной кислоты составляет 2,53±0,15 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 8,4 раза (ДКМ не более 0,300 мг/дм3) |  |  |
| 6.2.8 | Набор вилок столовых «FLOWERS» торговой марки «Lorica», 3 шт, 20,5 см., РМ-954, ш.к. 2100000012220, дата производства: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529#NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», KIT- TRADE.BY, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 12.04.2022 № 4.1.1/42;Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 28.04.2022 № Б 293-н | Миграция железа в 0,3% раствор молочной кислоты составила 0,56±0,03 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 1,9 раз (ДКМ не более 0,300 мг/дм3); миграция железа в 5% раствор поваренной соли составила 2,82±0,17 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 9,4 раз (ДКМ не более 0,300 мг/дм3);По содержанию железа в модельной среде (1% р-р уксусной кислоты, Т комнатная): 0,6724 ± 0,1010 мг/л, при нормируемом значении не более 0,300 мг/л;по содержанию железа в модельной среде (вода дистилированная, Т 80°С): 0,4947 ± 0,1242 мг/л, при нормируемом значении не более 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.9 | «Нож для овощей 180/80 мм серия «Мультиколор», С1356/113, ш.к. 4607169316056, дата изготовления декабрь 2021 г, сделано из нержавеющей стали, ГОСТ Р 51687-2000 | Изготовитель: Российский производитель «ТРУД ВАЧА», Россия, 606150, Нижегородская область. г.Вача, [www.tnidvacha.ru](http://www.tnidvacha.ru). sales@trudvacha.ru. | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 12.04.2022 № 4.1.1 /41 | Миграция железа в 0,1% раствор уксусной кислоты составила 0,40±0,02 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 1,3 раза (ДКМ не более 0,300 мг/дм3); миграция железа в 5% раствор поваренной соли составила 1,50±0,09 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 5 раз (ДКМ не более 0,300 мг/дм3). |  |  |
| 6.2.10 | Набор ложек столовых «FLORET» торговой марки «Lorica», 3 шт, 20 см, артикул РМ-956-3, ш.к. 2100000012312, дата производства: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529#NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.Импортер в РБ: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT- TRADE.BY, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 18.04.2022 № 4.1.1/46 | Миграция железа в 5% раствор поваренной соли составила 0,86±0,05 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 2,8 раза (ДКМ не более 0,300 мг/дм3). |  |  |
| 6.2.11 | Терка кухонная LORIKA (4 грани), 18 см (CW-246) (материал: нержавеющая сталь, пластик) ш.к. 2000000004822, дата производства ноябрь 2020, срок годности - неограничен | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD.NO113QIU SHI ROAD BEIYUAN YIWU 3222000, Китай.Импортер в РБ: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT-TRADE.BY. Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Могилевский облЦГЭиОЗ от 07.04.2022 № 02/23, от 22.04.2022 № 02/58 (контр. проба);Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 29.04.2022 № Б 297-н;Протоколы Могилевский облЦГЭиОЗ от 13.05.2022 №02/67, от 23.05.2022 № 02/68 (контр. проба) | По содержанию «железа»: фактическое значение показателя 2,10±0,25\*\*\* мг/л, 1,93±0,21\*\* мг/л (контр. проба);По содержанию железа в модельной среде (вода дистиллированная): 0,4927±0,1232 мг/л, при нормируемом значении 0,300 мг/л;По содержанию железа 3,18 ± 0,35 мг/л и 2,98 ± 0,33 мг/л (контр. проба), при нормируемом значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.12 | Набор ложек чайных «Leaf» Lorica, 3 штуки по 15 см, ш.к. 2100000012367, РМ- 957-4. материал: нержавеющая сталь, дата изготовления -декабрь 2020, срок годности - не ограничен | Изготовитель: UNION SERVISE СО., LTD, adress: 4F, 529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.Импортер в Республику Беларусь: ООО «Киттрейд и поставки» 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97, каб. 1 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 27.04.2022 № Б 281-н | По содержанию железа в модельной среде комнатной температуры (1% раствор уксусной кислоты) содержание железа (Fe) составляет (0,6972 ± 0,1046) мг/л, также в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистиллированная) содержание железа (Fe) составляет (0,7041 ± 0,1046) мг/л, при норме 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.13 | Набор ложек столовых «Flowers» торговой марки «Lorica», 3 шт, 20 см., РМ-954-3, ш.к. 2 100000 012237, дата производства: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», KIT- TRADE.BY, 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 05.05.2022 № Б 296-н | По содержанию железа в модельной среде, нагретой до 80°С (1% р-р уксусной кислоты): 0,3615 ± 0,0804 мг/л, при нормируемом значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.14 | Набор ложек чайных «Flоrеt» торговой марки «Lorica», 15 см., РМ-956-4, ш.к. 2 100000 012237, дата изготовления: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», KIT- TRADE.BY, 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 13.05.2022 № Б 316-н | По содержанию железа в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистилированная): 0,4318 ± 0,1080 мг/л, при нормируемом значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.15 | Форма для выпечки «Kitchen», 28 см, состав: жесть, дата изготовления: 12.2020, срок годности не ограничен, штрих код 5090 3863. | Изготовитель: Ningbo Horne-Dollar Imp.&Exp. Corp, Китай/Нинбо Хоум-Доллар Имп.&Експ. Корп., 69 Гуан Юань Роуд, Цзянбей дистрикт, Нинбо, Китай. Поставщик продукции в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, 11 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 01.06.2022 №Б 365-н | По показателю содержание железа в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистиллированная): фактическое значение показателя составило (0,3744-0,0562) мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.16 | Кружка «Kitchen», 1л., штриховой код 50908745. Состав: нержавеющая сталь. Дата изготовления 10.2021, срок годности не ограничен | Изготовитель: Нинбо Б&Б Интернейшл Трейдинг Ко., ЛТД Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес - центр Тяньи, эт. 10, КНР. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 31.05.2022 № 57-20/00281-00282 | По санитарно-химическим показателям: миграция железа и марганца в модельную среду |  | Декларация о соответствии РОСС RU Д-СN.РА01.В77688/21 от 05.05.2021, действительна до 04.05.2023. |
| 6.2.17 | Кружка нерж 500 мл «Хозяюшка» д9см h8см (дм). ТМ «Домашняя мода». Материал: Нержавеющая сталь. ГОСТ 27002-86 Пп. 3.12, 3.23, 3.24, дата изготовления не указана, срок службы не ограничен, ш.к. 2000856530018. | Изготовитель: CITCHENETTE CO., LTD, Китай (Китчинетти Ко, ЛТД). Адрес: D6-1, HUA Hong Garden, Xinjiang Dong Road, Yangjiang, Guangdong, China. Изготовлено по заказу: ООО ТД «Петровский», 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134, корп. 12 Литер А,  тел. 8 (812) 612-09-19. Импортер в Республику Беларусь не указан.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 09.06.2022 № 8.4.4/81 | По показателю «железо» в модельной среде, нагретой до 80ºС (1% раствор уксусной кислоты), фактическое значение: 0,86±0,13 мг/дм3, при требовании ТНПА не более, 0,300 мг/дм3 |  |  |
| 1. **7 Товары легкой промышленности**
 |
| 7.1 | Кепка «ELAS» 56-58 см, микс цвета (MY-022), материал: полиэстер, ш.к. 2000000013497, дата производства – март 2021, сроки годности не ограничен | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, Китай.Импортер в РБ: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Брестский облЦГЭиОЗ от 22.02.2022 № Б 87-н | По показателю: гигроскопичность (3,95±0,58% при норме «не < 6 %») |  | Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР017 000.00 05742 с 19.01.2022 по 18.01.2027 |
| 7.2 | Кепка «ELAS» 56-58 см, микс цвета (MY-030), материал: полиэстер, ш.к. 2000000013541, дата производства – март 2021, сроки годности не ограничен | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, Китай.Импортер в РБ: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Жлобинский райЦГЭ от 05.04.2022 № 07.3/14 | По показателю: гигроскопичность (2,8±0,3% при нормативе не менее 6% |  | Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-CN.НВ42.В.07268/20 от 06.10.2020 по 05.10.2021 |
| 7.3 | Трусы женские, Артикул 608, дата изготовления: 03.2021г., срок годности не ограничен, ш.к. 4680465006456 | Изготовитель: ООО «Швейная фабрика», 361534, Российская Федерация, КБР, г. Баксан, ул. Революционная. 136 | Протокол Барановичский зональный ЦГЭ от 25.03.2022 № 775 | По гигроскопичности: фактическое значение 1,10 ±0,01 (Р=0,95; К = 2)%, при нормируемом значении не менее 6 % |  | Сертификат соответствия № ТС RU C-UZ.AИ 77.В.04099 Серия RU № 0532381 от 28.06.2017 по 27.06.2022 |
| **8 Мебель, строительные материалы** |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9 Лакокрасочная продукция** |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10 Химическая продукция** |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |